# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# 

# UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12 Zul.-Nr. Z-17.1-688

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 145 mm für tragende Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk, einschaligfür tragende Innenwände |  |  |  |
|  | **UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12**  Wanddicke d = 145 mm  Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.  Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,8/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-688.  Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-17.1-688 und der DIN EN 1996 zu vermauern.  Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel  Die Ziegel sind vor dem Verfüllen ausreichend vorzunässen.  **Rohdichteklasse verfüllt** 2,0 kg/dm3  (Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)  **Rohdichteklasse unverfüllt** 0,8 kg/dm3  **Druckfestigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,96 W/(mK)  **Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit** fk = 4,7 MN/m²  **Grundwert der zulässigen Druckspannung** σ0 = 1,8 MN/m2  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **UNIPOR Verfüll-Planziegel** **0,8/12** d = 145 mm; 9 DF (372/175/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# 

# UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12 Zul.-Nr. Z-17.1-688

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für tragende Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk, einschaligfür tragende Innenwände |  |  |  |
|  | **UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12**  Wanddicke d = 175 mm  Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.  Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,8/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-688.  Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-688 und der DIN EN 1996 zu vermauern.  Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel  Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.  **Rohdichteklasse verfüllt** 2,0 kg/dm3  (Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)  **Rohdichteklasse unverfüllt** 0,8 kg/dm3  **Druckfestigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,96 W/(mK)  **Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit** fk = 4,7 MN/m²  **Grundwert der zulässigen Druckspannung** σ0 = 1,8 MN/m2  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **UNIPOR Verfüll-Planziegel** **0,8/12** d = 175 mm; 9 DF (372/175/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# 

# UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12 Zul.-Nr. Z-17.1-688

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für tragende Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk, einschaligfür tragende Innenwände |  |  |  |
|  | **UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12**  Wanddicke d = 240 mm  Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.  Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,8/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-688.  Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-688 und der DIN EN 1996 zu vermauern.  Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel  Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.  **Rohdichteklasse verfüllt** 2,0 kg/dm3  (Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)  **Rohdichteklasse unverfüllt** 0,8 kg/dm3  **Druckfestigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,96 W/(mK)  **Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit** fk = 4,7 MN/m²  **Grundwert der zulässigen Druckspannung** σ0 = 1,8 MN/m2  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **UNIPOR Verfüll-Planziegel** **0,8/12** d = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# 

# UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12 Zul.-Nr. Z-17.1-688

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Wohnungstrennwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk, einschaligfür Wohnungstrennwände |  |  |  |
|  | **UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12**  Wanddicke d = 300 mm  Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.  Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,8/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-688.  Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-688 und der DIN EN 1996 zu vermauern.  Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel  Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.  **Rohdichteklasse verfüllt** 2,0 kg/dm3  (Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)  **Rohdichteklasse unverfüllt** 0,8 kg/dm3  **Druckfestigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,96 W/(mK)  **Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit** fk = 4,7 MN/m²  **Grundwert der zulässigen Druckspannung** σ0 = 1,8 MN/m2  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **UNIPOR Verfüll-Planziegel** **0,8/12** d = 300 mm; 15 DF (372/300/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |