# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Hlz Zahnziegel 1,4/12   nach DIN EN 771-1 | DIN 20 000 - 401

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 115 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Zahnziegel 1,4/12 Wanddicke d = 115 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 1,4/12 nach DIN EN 771-1 ¦ DIN 20 000 - 401 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 1,4 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,58 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 5,0 MN/m2 Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,6 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Zahnziegel 1,4/12 d = 115 mm; 5 DF (307/115/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Hlz Zahnziegel 1,4/12   nach DIN EN 771-1 | DIN 20 000 - 401

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Zahnziegel 1,4/12 Wanddicke d = 175 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 1,4/12 nach DIN EN 771-1 ¦ DIN 20 000 - 401 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 1,4 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,58 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 5,0 MN/m2 Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,6 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Zahnziegel 1,4/12 d = 175 mm; 7,5 DF (307/175/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Hlz Zahnziegel 1,4/12   nach DIN EN 771-1 | DIN 20 000 - 401

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Zahnziegel 1,4/12 Wanddicke d = 240 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 1,4/12 nach DIN EN 771-1 ¦ DIN 20 000 - 401 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 1,4 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,58 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 5,0 MN/m2 Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,6 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Zahnziegel 1,4/12 d = 240 mm; 10 DF (307/240/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |