# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Hlz Zahnziegel 0,9/12   nach DIN 105 Teil 2

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 115 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Zahnziegel 0,9/12 (L = 49,7 cm) Wanddicke d = 115 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 0,9/12 nach DIN105 Teil 2 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,42 W/(mK) Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,6 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Zahnziegel 0,9/12 d = 115 mm; 8 DF (497/115/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Hlz Zahnziegel 0,9/12   nach DIN 105 Teil 2

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 115 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Zahnziegel 0,9/12 Wanddicke d = 115 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 0,9/12 nach DIN105 Teil 2 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,42 W/(mK) Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,6 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Zahnziegel 0,9/12 d = 115 mm; 6 DF (372/115/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Hlz Zahnziegel 0,9/12   nach DIN 105 Teil 2

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Zahnziegel 0,9/12 Wanddicke d = 175 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 0,9/12 nach DIN105 Teil 2 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,42 W/(mK) Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,6 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Zahnziegel 0,9/12 d = 175 mm; 9 DF (372/175/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Hlz Zahnziegel 0,9/12   nach DIN 105 Teil 2

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 200 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Zahnziegel 0,9/12 Wanddicke d = 200 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 0,9/12 nach DIN105 Teil 2 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,42 W/(mK) Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,6 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Zahnziegel 0,9/12 d = 200 mm; 10 DF (372/200/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Hlz Zahnziegel 0,9/12   nach DIN 105 Teil 2

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Zahnziegel 0,9/12 (L = 49,7 cm) Wanddicke d = 240 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 0,9/12 nach DIN105 Teil 2 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,42 W/(mK) Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,6 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Zahnziegel 0,9/12 d = 240 mm; 16 DF (497/240/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Hlz Zahnziegel 0,9/12   nach DIN 105 Teil 2

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Zahnziegel 0,9/12 Wanddicke d = 240 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 0,9/12 nach DIN105 Teil 2 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,42 W/(mK) Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,6 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Zahnziegel 0,9/12 d = 240 mm; 12 DF (372/240/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |