# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Mz Mauerziegel 1,8/20 verzahnt  nach DIN 105 Teil 1

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 115 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | Mz Mauerziegel 1,8/20 verzahnt Wanddicke d = 115 mm Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Mz Mauerziegel 1,8/20 verzahnt nach DIN105 Teil 1 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 1,8 kg/dm3 Festigkeitsklasse 20 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,81 W/(mK) Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,9 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Mz Mauerziegel 1,8/20 verzahnt d = 115 mm; 4 DF (247/115/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Mz Mauerziegel 1,8/20 verzahnt  nach DIN 105 Teil 1

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | Mz Mauerziegel 1,8/20 verzahnt Wanddicke d = 175 mm Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Mz Mauerziegel 1,8/20 verzahnt nach DIN105 Teil 1 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 1,8 kg/dm3 Festigkeitsklasse 20 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,81 W/(mK) Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,9 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Mz Mauerziegel 1,8/20 verzahnt d = 175 mm; 3 DF (247/175/113 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Mz Mauerziegel 1,8/20 verzahnt  nach DIN 105 Teil 1

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | Mz Mauerziegel 1,8/20 verzahnt Wanddicke d = 240 mm Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Mz Mauerziegel 1,8/20 verzahnt nach DIN105 Teil 1 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 1,8 kg/dm3 Festigkeitsklasse 20 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,81 W/(mK) Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,9 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Mz Mauerziegel 1,8/20 verzahnt d = 240 mm (Baby-Block); 4 DF (247/240/113 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |