# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# UNIPOR Planziegel 1,2/12   Zul.-Nr. Z-17.1-635

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 115 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | UNIPOR Planziegel 1,2/12 Wanddicke d = 115 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 1,2/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-635. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-635 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Rohdichteklasse 1,2 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,50 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 4,7 MN/m2 Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,8 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNIPOR Planziegel 1,2/12 d = 115 mm; 6 DF (372/115/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# UNIPOR Planziegel 1,2/12   Zul.-Nr. Z-17.1-635

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | UNIPOR Planziegel 1,2/12 Wanddicke d = 175 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 1,2/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-635. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-635 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Rohdichteklasse 1,2 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,50 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 4,7 MN/m2 Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,8 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNIPOR Planziegel 1,2/12 d = 175 mm; 9 DF (372/175/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# UNIPOR Planziegel 1,2/12   Zul.-Nr. Z-17.1-635

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | UNIPOR Planziegel 1,2/12 Wanddicke d = 240 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 1,2/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-635. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-635 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Rohdichteklasse 1,2 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,50 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 4,7 MN/m2 Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,8 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNIPOR Planziegel 1,2/12 d = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |