# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12   Zul.-Nr. Z-17.1-688

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12 Wanddicke d = 175 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,8/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-688. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-688 und der DIN 1053 zu vermauern. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Die Ziegel sind vor dem Verfüllen ausreichend vorzunässen. Rohdichteklasse verfüllt 2,0 kg/dm3 (Füllbeton C12/15; 0-8 Konsistenz F5) Rohdichteklasse unverfüllt 0,8 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,96 W/(mK) Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,8 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12 d = 175 mm; 9 DF (372/175/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12   Zul.-Nr. Z-17.1-688

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12 Wanddicke d = 240 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,8/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-688. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-688 und der DIN 1053 zu vermauern. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Die Ziegel sind vor dem Verfüllen ausreichend vorzunässen. Rohdichteklasse verfüllt 2,0 kg/dm3 (Füllbeton C12/15; 0-8 Konsistenz F5) Rohdichteklasse unverfüllt 0,8 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,96 W/(mK) Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,8 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12 d = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12   Zul.-Nr. Z-17.1-688

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Wohnungstrennwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für Wohnungstrennwände |  |  |  |
|  | UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12 Wanddicke d = 300 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,8/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-688. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-688 und der DIN 1053 zu vermauern. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Die Ziegel sind vor dem Verfüllen ausreichend vorzunässen. Rohdichteklasse verfüllt 2,0 kg/dm3 (Füllbeton C12/15; 0-8 Konsistenz F5) Rohdichteklasse unverfüllt 0,8 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,96 W/(mK) Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,8 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12 d = 300 mm; 15 DF (372/300/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |