# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Planziegel 0,12  0.75/8  Zul.-Nr. Z-17.1-1107

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände |  |  |  |
|  | Planziegel 0,12 0.75/8 Wanddicke d = 300 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 0,12 0.75/8 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-1107. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1107 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung. Rohdichteklasse 0,75 kg/dm3 Festigkeitsklasse 8 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,12 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 3,1 MN/m2 Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,2 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Planziegel 0,12 0.75/8 d = 300 mm; 10 DF (247/300/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Planziegel 0,12  0.75/8  Zul.-Nr. Z-17.1-1107

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände |  |  |  |
|  | Planziegel 0,12 0.75/8 Wanddicke d = 300 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 0,12 0.75/8 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-1107. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1107 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung. Rohdichteklasse 0,75 kg/dm3 Festigkeitsklasse 8 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,12 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 3,1 MN/m2 Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,2 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Planziegel 0,12 0.75/8 d = 300 mm; 10 DF (247/300/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Planziegel 0,12  0.75/8  Zul.-Nr. Z-17.1-1107

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände |  |  |  |
|  | Planziegel 0,12 0.75/8 Wanddicke d = 300 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 0,12 0.75/8 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-1107. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1107 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung. Rohdichteklasse 0,75 kg/dm3 Festigkeitsklasse 8 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,12 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 3,1 MN/m2 Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,2 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Planziegel 0,12 0.75/8 d = 300 mm; 10 DF (247/300/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |