

# UNIPOR Planziegel 1,4/12 Zul.-Nr. Z-17.1-635

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 115 mm für tragende Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk, einschaligfür tragende Innenwände |  |  |  |
|  | **UNIPOR Planziegel 1,4/12**  Wanddicke d = 115 mm  Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.  Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 1,4/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-635.  Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-17.1-635 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel  **Rohdichteklasse** 1,4 kg/dm3  **Druckfestigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,58 W/(mK) **Charakteristische Mauerwerksdruckspannung** fk = 4,7 MN/m²  **Grundwert der zulässigen Druckspannung** σ0 = 1,8 MN/m2  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **UNIPOR Planziegel** **1,4/12** d = 115 mm; 5 DF (307/115/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |