

# UNIPOR WS10 CORISO Sockelziegel

Ziegelmauerwerk d = 240 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk; Stärke 240 mmfür 120 mm hochlaufende Perimeterdämmung im Sockelbereich bei 365 mm Mauerwerk |  |  |  |
|  | **UNIPOR WS10 CORISO Sockelziegel**  Wanddicke d = 240 mm  Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung;  Baustoffklasse A1.  Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht mit dem UNIPOR WS10 CORISO Sockelziegel als System-Ergänzungsprodukt. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1021 und der DIN EN 1996 zu vermauern.  Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.  **Rohdichteklasse** 0**,**90 kg/dm3  **Druckfestigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,10 W/(mK) **Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 5,0  **Grundwert der zul. Druckspannung** σ0 = 1,9 MN/m2  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **UNIPOR WS10 CORISO** d = 240 mm; 12 DF (247/240/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |