

# UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 Zul.-Nr. Z-15.2-127

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für Gebäudetrennwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk, einschaligfür Gebäude- / Wohnungstrennwände |  |  |  |
|  | **UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12**Wanddicke d = 240 mmPorosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.2-127. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibungmit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-15.2-127 zu vermauern.Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, DünnbettmörtelDie Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.**Rohdichteklasse verfüllt** >2,0 kg/dm3(Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)**Druckfestigkeitsklasse** 12**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 1,60 W/(mK)**Bemessung der Tragfähigkeit alsunbewehrte Betonwand nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 undDIN EN 1992-1-1/NA:2013-04**Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**UNIPOR Schalungsziegel** **0,9/12**d = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |