

# UNIPOR W08 CORISO, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1114 als verstärkter Laibungsziegel

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk, einschaligfür Außenwände |  |  |  |
|  | **UNIPOR W08 CORISO,** Anfänger / Halbanfänger  **als verstärkter Laibungsziegel**  Wanddicke d = 425 mm  Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung;  Baustoffklasse A1.  Herstellen von Fenster- und Türlaibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als **Laibungsziegel** mit verstärkten Innenstegen entlang der Laibungsseite. Dadurch sichere Befestigung von Fenster und Türen nach DIN 18008-4 zur Überschreitung des erhöhten Wertes von 2,8 KN je Befestigungspunkt **bei** **Absturzsicherung** bzw. auch für Anbringung von „französischen Balkonen“ vorderhalb in der Laibung.  Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.  Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1056 und der DIN EN 1996 zu vermauern.  **Rohdichteklasse** 0**,**70 kg/dm3  **Druckfestigkeitsklasse** 6  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,08 W/(mK) **Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 2,3 MN/m²  **Grundwert der zul. Druckspannung** σ0 = 0,80 MN/m2  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **UNIPOR W08 CORISO**, Anfänger / Halbanfänger  **als verstärkter Laibungsziegel** d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm) Anfänger (30 St./Pal.) d = 425 mm; 7 DF (128/425/249 mm) Halbanfänger (60 St./Pal.) |  |  |  |
|  |  | .................... m | ........................ | ........................ |