

# UNIPOR WH09 Planziegel Zul.-Nr. Z-17.1-1042

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk, einschaligfür Außenwände |  |  |  |
|  | **UNIPOR WH09 Planziegel**Wanddicke d = 425 mmPlangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz;Baustoffklasse A1.Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WH09 Planziegel.Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibungmit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der ZulassungZ-17.1-1042 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.**Rohdichteklasse** 0**,**60 kg/dm3**Druckfestigkeitsklasse** 6**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,09 W/(mK)**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 2,1 MN/m²**Grundwert der zulässigen Druckspannung** σ0 = 0,8 MN/m2Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**UNIPOR WH09 Planziegel** d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |