# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# UNIPOR WH10 Planziegel   Zul.-Nr. Z-17.1-1042

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 490 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände |  |  |  |
|  | UNIPOR WH10 Planziegel Wanddicke d = 490 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WH09 Planziegel. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1042 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt. Rohdichteklasse 0,65 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 6 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,10 W/(mK) Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 2,1 MN/m² Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 0,8 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNIPOR WH10 Planziegel d = 490 mm; 16 DF (247/490/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |