# UNIPOR Planziegel 1,0/12 Zul.-Nr. Z-17.1-821

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 115 mm für tragende Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk, einschaligfür tragende Innenwände |  |  |  |
|  | **UNIPOR Planziegel 1,0/12**  Wanddicke d = 115 mm  Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.  Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 1,0/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-821.  Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-17.1-821 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel  **Rohdichteklasse** 1,0 kg/dm3  **Druckfestigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,45 W/(mK)  **Schalldämmmaß Rw** = 43,5 dB  **Charakteristische Mauerwerksdruckspannung** fk = 4,7 MN/m²  **Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-1  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **UNIPOR Planziegel** **1,0/12** d = 115 mm; 6 DF (372/115/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# UNIPOR Planziegel 1,0/12 Zul.-Nr. Z-17.1-821

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für tragende Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk, einschaligfür tragende Innenwände |  |  |  |
|  | **UNIPOR Planziegel 1,0/12**  Wanddicke d = 175 mm  Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.  Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 1,0/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-821.  Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-17.1-821 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel  **Rohdichteklasse** 1,0 kg/dm3  **Druckfestigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,45 W/(mK)  **Schalldämmmaß Rw** = 48,2 dB  **Charakteristische Mauerwerksdruckspannung** fk = 4,7 MN/m²  **Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **UNIPOR Planziegel** **1,0/12** d = 175 mm; 9 DF (372/175/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# UNIPOR Planziegel 1,0/12 Zul.-Nr. Z-17.1-821

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für tragende Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk, einschaligfür tragende Innenwände |  |  |  |
|  | **UNIPOR Planziegel 1,0/12**  Wanddicke d = 240 mm  Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.  Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 1,0/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-821.  Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-17.1-821 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel  **Rohdichteklasse** 1,0 kg/dm3  **Druckfestigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,45 W/(mK)  **Schalldämmmaß Rw** = 52,0 dB  **Charakteristische Mauerwerksdruckspannung** fk = 4,7 MN/m²  **Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **UNIPOR Planziegel** **1,0/12** d = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |