# UNIPOR WS08 SILVACOR - Höhenausgleichsziegel

Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Höhenausgleichsziegel „HAZ“ Wanddicke 365 mm, Höhe 124 mm |  |  |  |
|  | **UNIPOR WS08 SILVACOR Höhenausgleichsziegel**Wanddicke d = 365 mmPlangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllungaus sortenreinen Nadelholzfasern.Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht mit dem UNIPOR WS08 SILVACOR Höhenausgleichsziegel als System-Ergänzungsprodukt.Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibungmit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der ZulassungZ-17.1-1191 und der DIN EN 1996 zu vermauern.Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.**Rohdichteklasse** 0**,**65 kg/dm3**Druckfestigkeitsklasse** 10**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,08 W/(mK)**Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 48,7 dB**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 3,4 MN/m²**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: .............................................................**UNIPOR WS08 SILVACOR,** d = 365 mmHöhenausgleichsziegelSF (247/365/124 mm) | .................... m | ........................ | ........................ |
|  |  |  |  |  |

# UNIPOR WS08 SILVACOR - Höhenausgleichsziegel

Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Höhenausgleichsziegel „HAZ“Wandicke 425 mm, Höhe 124 mm |  |  |  |
|  | **UNIPOR WS08 CORISO Höhenausgleichsziegel**Wanddicke d = 425 mmPlangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllungaus sortenreinen Nadelholzfasern.Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht mit dem UNIPOR WS08 SILVACOR Höhenausgleichsziegel als System-Ergänzungsprodukt.Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibungmit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der ZulassungZ-17.1-1191 und der DIN EN 1996 zu vermauern.Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.**Rohdichteklasse** 0**,**65 kg/dm3**Druckfestigkeitsklasse** 10**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,08 W/(mK)**Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 47,6 dB**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 3,4 MN/m²**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: .............................................................**UNIPOR WS08 SILVACOR,** d = 425 mmHöhenausgleichsziegelSF (247/425/124 mm) | .................... m | ........................ | ........................ |