Position  Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

# Ziegelmauerwerk, einschalig

## für Trepppenhaus- / Wohnungstrennwände

### UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12

Wanddicke d = 240 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.2-384.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung

mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-15.2-384 zu vermauern.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.

Rohdichteklasse verfüllt > 2,0 kg/dm3

(Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)

### Druckfestigkeitsklasse 12

Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 1,60 W/(mK)

Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 61,4 dB

### Bemessung der Tragfähigkeit als unbewehrte Betonwand nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

und DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .............................................................

### UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12

Position  Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

# Ziegelmauerwerk, einschalig

## für Treppenhaus- / Wohnungstrennwände

### UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12

Wanddicke d = 300 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.2-384.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung

mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-15.2-384 zu vermauern.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.

Rohdichteklasse verfüllt > 2,0 kg/dm3

(Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)

### Druckfestigkeitsklasse 12

Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 1,60 W/(mK)

Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 64,4 dB

### Bemessung der Tragfähigkeit als unbewehrte Betonwand nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 und

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .............................................................

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12