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Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Treppenhaus- und Wohnungstrennwände




Position  Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis


Ziegelmauerwerk, einschalig
für Trepppenhaus- / Wohnungstrennwände
UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12
Wanddicke d = 240 mm
Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.
Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.2-384.
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung
mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-15.2-384 zu vermauern.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.
Rohdichteklasse verfüllt > 2,0 kg/dm3
(Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)

Druckfestigkeitsklasse 12
Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 1,60 W/(mK)
Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 61,4 dB
Bemessung der Tragfähigkeit als unbewehrte Betonwand nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
und DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04
Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299
Angeb. Fabrikat: .............................................................
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Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für Treppenhaus- und Wohnungstrennwände


d = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm)
.	m2
........................  ........................




Position  Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis


Ziegelmauerwerk, einschalig
für Treppenhaus- / Wohnungstrennwände
UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12
Wanddicke d = 300 mm
Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.
Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.2-384.
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung
mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-15.2-384 zu vermauern.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.
Rohdichteklasse verfüllt > 2,0 kg/dm3
(Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)

Druckfestigkeitsklasse 12
Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 1,60 W/(mK)
Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 64,4 dB
Bemessung der Tragfähigkeit als unbewehrte Betonwand nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 und
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04
Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299
Angeb. Fabrikat: .............................................................
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