# Mz Mauerziegel 2,0/20 unverzahnt nach DIN EN 771-1, 20000-401

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 115 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | Mz Mauerziegel 2,0/20 unverzahnt Wanddicke d = 115 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Mauerziegel 2,0/20 nach DIN EN 771-1, DIN 20000-401. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend der DIN zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, vermörtelte Stoßfuge, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 2,0 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 20 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,96 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckspannung fk = 8,1 MN/m2 Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Mz Mauerziegel 2,0/20 unverzahnt ## d = 115 mm; 2 DF (240/115/113 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Mz Mauerziegel 2,0/20 unverzahnt nach DIN EN 771-1, 20000-401

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | Mz Mauerziegel 2,0/20 unverzahnt Wanddicke d = 175 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 2,0/20 nach DIN EN 771-1, DIN 20000-401. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend der DIN zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, vermörtelte Stoßfuge, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 2,0 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 20 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,96 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckspannung fk = 8,1 MN/m2 Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Mz Mauerziegel 2,0/20 unverzahnt ## d = 175 mm; 3 DF (240/175/113 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Mz Mauerziegel 2,0/20 unverzahnt nach DIN EN 771-1, 20000-401

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | Mz Mauerziegel 2,0/20 unverzahnt Wanddicke d = 240 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 2,0/20 nach DIN EN 771-1, DIN 20000-401. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend der DIN zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, vermörtelte Stoßfuge, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 2,0 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 20 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,96 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckspannung fk = 8,1 MN/m2 Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Mz Mauerziegel 2,0/20 unverzahnt ## d = 240 mm; 5 DF (300/240/113 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |